Widawa dnia 21.06.2006r.

Znak: P.P.7060/2/3/2006

W związku z zapytaniem dotyczącym SIWZ na rekultywację składowiska odpadów w miejscowości Chrusty gm. Widawa dotyczącej kosztorysu:

Kosztorys, dział 2, Roboty rekultywacyjne, pkt 5.1 d.2 Umocnienia czaszy i skarp składowania oraz nasypów mapą bentonitową wyjaśniam:

Należy stosować matę bentonitową o gramaturze co najmniej 3000g bentonitu sodowego/m2  maty.

Tabela: Wymagane właściwości maty bentonitowej

| Właściwości | jednostka | wymagania | badania według |
| --- | --- | --- | --- |
| masa powierzchniowa, [g/m2] | g/m2 | ≥3300 | PN-EN 965 |
| masa bentonitu w 1 m2 maty | g | ≥3000 | ZUAT-15/IV.10 |
| wytrzymałość na rozciąganie | KN/m | ≥8,5 | PN-ISO 10319 |
| wydłużenie względne przy obciążeniu maksymalnym | % | ≤14 | PN-ISO 10319 |
| wytrzymałość na oddzieranie | N/10cm | ≥60 | ZUAT-15/IV.10 |
| współczynnik wodoprzepuszczalności Kv(x10-11) | m/s | ≤4,5 | ZUAT-15/IV.10 |

Mata bentonitowa powinna posiadać aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz akceptację Inżyniera.